| Размеры, длинна, ширина и толщина мм. | Отклонения от размеров, мм., не более. |  |  |  | Толщина лицевых стенок, мм.., не менее. | Масса кг. |  |  | Отклонение массы кг. |  | Цвета выпускаемые заводом. |  | Общий коэффициент светопропускания при толщине стенки 4 мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190x190x80 | +- 2 |  |  |  | 8 | 2,2 |  |  | +- 0,1 |  | Бесцветный, Голубой, Зелёный, Бронзовый, Синий, Розовый, Аметист. |  | 0,85 |
| Огнестойкость, час. |  |  | Показатель звукоизоляции, дБ. |  |  |  |  |  | Снижение проникающей солнечной радиации. |  |  |  |  |
| 1-2 |  |  | E = -9 |  |  |  |  |  | На 50-80% (в зависимости от ориентации стеклопроёмов) и полное отсутствие солнечных бликов. |  |  |  |  |
| Высокое сопротивление теплопередачи, не менее. |  |  | Устойчивость к перепаду температур. не менее |  |  |  | Сопротивление на сжатие, не менее. |  |  | Воздухопроницаемость при скорости ветра 5 м/с |  |  |  |
| 0,43 м2 K/W |  |  | 40 градусов C |  |  |  | 5 Mpa/ см2 |  |  | 0,009 м3 (чм2) |  |  |  |
| Смещение полублоков. |  | Коэффициент суммарного светопропускания стеклоблоков. |  |  |  |  | Допустимые отклонения по вогнутости и выгнутости наружной поверхности стенок блоков |  |  |  |  |  |  |
| +- 2 мм. |  | Волна 45-65%, Капелька 70-80%, Сеточка 70-80%, Полоска 70-80%, Полуволна 75-85% |  |  |  |  | +- 1.5 мм. |  |  |  |  |  |  |
| Величина остаточных напряжений не более |  |  |  | Сопротивление удару не менее |  |  |  | Предел прочности при сжатии не менее |  |  |  | Водостойкость не ниже класса |  |
| 100 НМ на 1 см. длины пути света |  |  |  | 0,8 Дж. ( 8 кгс. см. ) |  |  |  | 1,5 Мпа (15 кгс/см2) |  |  |  | 4/98 |  |

Технические характеристики блоков стеклянных пустотелых узорчатых из цветного и бесцветного стекла.